# .                                       ECOFILL           	      Technisch informatieblad  .

Omschrijving

ECOFILL is een nieuwe, ecologische, watergebaseerde voegenkit met een lichte geur. ECOFILL moet worden gemixed met fijn schuurstof. Dankzij de korte droogtijd is het mogelijk om snel na het aanbrengen weer te schuren. Daar ECOFILL een zeer goed vullend vermogen heeft en niet inzakt, is bij normale omstandigheden 1 keer voegen voldoende. ECOFILL kan op alle houtsoorten worden verwerkt.

Eigenschappen

Mixverhoud				Geen, 1-component

Temp. tijdens aanbrengen		+10 ̊̊ C < t < + 25 ̊ C

Gereedschap				Roestvrijstalen Spaan of Spatel

Verdunnen (indien nodig)		Water

Verbruik				N.v.t.

Stofvrij					N.v.t.

Voorzichtig beloopbaar			N.v.t.

Pot-Life					N.v.t.

Overschuurbaar				Na ca. 30-60 minuten

Houdbaarheid in orig. Verpakking	12 maanden

Verpakt per				5 of 10 liter

Reinigen gereedschap			Water (voordat het gemixte materiaal is uitgehard!)

Gebruiksaanwijzing

Allereerst de parketvloer met de gebruikelijke schuurgangen tot K60 of K80 toepassen. Daarna de vloer zeer goed stofzuigen. In het bijzonder bij tapisvloeren is het van groot belang dat alle stof uit de spijkergaatjes is weggezogen. Gebruik stof dat afkomstig is van een schuurgang (diagonaal is het beste, minder vezelig) K100 of K120 of van de kantenmachine K100 of K120 om met ECOFILL te mixen tot een smeuïge pindakaasachtige substantie. Spaan / Spatel de vloer in met het gemixte product. Na 30-60 minuten, afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie, kunt u de vloer naschuren met K100 of K120.