# .                                       ECOSTAR           	      Technisch informatieblad  .

Omschrijving

ECOSTAR is een nieuwe 1-component watergebaseerde lak. ECOSTAR kenmerkt zich door zijn goede  anti-kras- en slijtvastheid. ECOSTAR geeft het hout een mooie zachte uitstraling met een zijdeglans.

Verdere eigenschappen van ECOSTAR: gebruiksvriendelijk en snelle volledige uitharding. Daarbij is ECOSTAR zeer gemakkelijk aan te brengen, geeft geen gele of oranje gloed, geen overlappingen, geen luchtbellen en droogt ECOSTAR snel en mooi egaal op.

Eigenschappen

Mixverhoud				Geen, 1-component

Temp. tijdens aanbrengen		+10 ̊̊ C < t < + 25 ̊ C

Gereedschap				4 mm Roller / kwast

Verdunnen (indien nodig)		Water

Verbruik				80-100 g/m²

Stofvrij					Ca. 40 minuten

Voorzichtig beloopbaar			Ca. 2 uur

Pot-Life					N.v.t.

Overschuurbaar				Na ca. 12 uur

Verkrijgbaar in				Glansgraad 25 (OP)

Chemische en fysieke bestendigheid	Excellent

Houdbaarheid in orig. Verpakking	6 maanden

Verpakt per				5 liter

Reinigen gereedschap			Water

Gebruiksaanwijzing

ECOSTAR is een gebruiksklare lak voor onbehandeld hout, eventueel geschuurd, gestopt, maar vooral goed gestofzuigd. Wel dient voor gebruik de lak goed worden geschud. Indien de ECOSTAR zonder grondlak wordt aangebracht op het hout worden voor een langdurige bescherming 3 lagen geadviseerd. De tweede laag kan zonder tussenschuren na 2 tot 4 uur worden aangebracht. Indien men langer dan 12 uur wacht met het aanbrengen van de tweede laklaag wordt aangeraden de eerste laklaag met een gaasschijf (oude K150 of K180 of nieuwe K220) te “raken”. Te allen tijde dient dit tussen de tweede en derde laklaag te worden gedaan.

Bij gebruik van ECOSTAR op houtsoorten die veel tannine bevatten, wordt aangeraden eerst een test te doen om te kijken hoe het hout op het aanbrengen van ECOSTAR reageert.

Onderhoud

Met Eagle Polish, Floorcleaner en Remover, of Velurex producten.

Voor beide systemen zijn gebruikshandleidingen beschikbaar.